# Химический состав алюминиевых литейных сплавов в кокильных отливах по ASMT B108-92, США

| Обозначения | Массовая доля элементов, % | Прочие,% |
| --- | --- | --- |
| ANSI | UNS | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Sn | Ti | каждая | сумма |
| 204.0 | A02040 | остальное | 0,20 | 0,35 | 4,2-5,0 | 0,10 | 0,15-0,35 | - | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,15-0,30 | 0,05 | 0,15 |
| 208.0 | A02080 |  | 2,5-3,5 | 1,20 | 3,5-4,5 | 0,50 | 0,10 | - | 0,35 | 1,00 | - | 0,25 | - | 0,50 |
| 213.0 | A02130 |  | 1,0-3,0 | 1,20 | 6,0-8,0 | 0,60 | 0,10 | - | 0,35 | 2,50 | - | 0,25 | - | 0,50 |
| 222.0 | A02220 |  | 2,00 | 1,50 | 9,2-10,7 | 0,50 | 0,15-0,35 | - | 0,50 | 0,80 | - | 0,25 | - | 0,35 |
| 242.0 | A02420 |  | 0,70 | 1,00 | 3,5-4,5 | 0,35 | 1,2-1,8 | 0,25 | 1,7-2,3 | 0,35 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 |
| 296.0 | - |  | 2,0-3,0 | 1,20 | 4,0-5,0 | 0,35 | 0,05 | - | 0,35 | 0,50 | - | 0,25 | - | 0,35 |
| 308.0 | - |  | 5,0-6,0 | 1,00 | 4,0-5,0 | 0,50 | 0,10 | - | - | 1,00 | - | 0,25 | - | 0,50 |
| 319.0 | A03190 |  | 5,5-6,5 | 1,00 | 3,0-4,0 | 0,50 | 0,10 | - | 0,35 | 1,00 | - | 0,25 | - | 0,50 |
| 332.0 | A03320 |  | 8,5-10,5 | 1,20 | 2,0-4,0 | 0,50 | 0,50-1,50 | - | 0,50 | 1,00 | - | 0,25 | - | 0,50 |
| 333.0 | A03330 |  | 8,0-10,0 | 1,00 | 3,0-4,0 | 0,50 | 0,05-0,50 | - | 0,50 | 1,00 | - | 0,25 | - | 0,50 |
| 336.0 | A03360 |  | 11,0-13,0 | 1,20 | 0,5-1,5 | 0,35 | 0,7-13,0 | - | 2,0-3,0 | 0,35 | - | 0,25 | 0,05 | - |
| 354.0 | A03540 |  | 8,6-9,4 | 0,20 | 1,6-2,0 | 0,10 | 0,4-0,6 | - | - | 0,10 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
| 355.0 | A03550 |  | 4,5-5,5 | 0,6 1) | 1,0-1,5 | 0,50 1) | 0,4-0,6 | 0,25 | - | 0,35 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 |
| C355.0 | A33550 |  | 4,5-5,5 | 0,2 | 1,0-1,5 | 0,10 | 0,4-0,6 | - | - | 0,10 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
| 356.0 | A03560 |  | 6,5-7,5 | 0,6 1) | 0,20 | 0,35 1) | 0,2-0,45 | - | - | 0,35 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
| A356.0 | A13560 |  | 6,5-7,5 | 0,20 | 0,25 | 0,10 | 0,25-0,45 | - | - | 0,10 | - | 0,25-0,2 | 0,05 | 0,15 |
| 357.0 | - |  | 6,5-7,5 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | 0,45-0,6 | - | - | 0,05 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
| A357.0 | A13570 |  | 6,5-7,5 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,40-0,7 | - | - | 0,10 | - | 0,4-0,20 | 0,05 2) | 0,15 |
| 359.0 | A03590 |  | 8,5-9,5 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,50-0,7 | - | - | 0,10 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
| 443.0 | A04430 |  | 4,5-6,0 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,05 | 0,25 | - | 0,50 | - | 0,25 | - | 0,35 |
| B443.0 | A24430 |  | 4,5-6,0 | 0,80 | 0,15 | 0,35 | 0,05 | - | - | 0,35 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 |
| A444.0 | A14440 |  | 6,5-7,5 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | - | - | 0,10 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
| 513.0 | A05130 |  | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,30 | 3,5-4,5 | - | - | 1,4-2,2 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
| 535.0 | A05350 |  | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,10-0,25 | 6,2-7,5 | - | - | - | - | 0,10-0,25 | 0,05 3) | 0,15 |
| 705.0 | A07050 |  | 0,20 | 0,80 | 0,20 | 0,40-0,60 | 1,4-1,8 | 0,2-0,4 | - | 2,7-3,3 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 |
| 707.0 | A07070 |  | 0,20 | 0,80 | 0,2 | 0,40-0,60 | 1,8-2,4 | 0,2-0,4 | - | 4,0-4,5 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 |
| 711.0 | A07110 |  | 0,30 | 0,7-1,4 | 0,35-0,65 | 0,05 | 0,25-0,45 | - | - | 6,0-7,0 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
| 713.0 | A07130 |  | 0,25 | 1,10 | 0,4-1,0 | 0,60 | 0,20-0,50 | 0,35 | 0,15 | 7,0-8,0 | - | 0,25 | 0,10 | 0,25 |
| 850.0 | A0850 |  | 0,70 | 0,70 | 0,7-1,3 | 0,10 | 0,10 | - | 0,7-1,3 | - | 5,5-7,0 | 0,20 | - | 0,30 |
| 851.0 | A08510 |  | 2,0-3,0 | 0,70 | 0,7-1,3 | 0,10 | 0,10 | - | 0,3-0,7 | - | 5,5-7,0 | 0,20 | - | 0,30 |
| 852.0 | A08520 |  | 0,40 | 0,70 | 1,7-2,3 | 0,10 | 0,6-0,9 | - | 0,9-1,5 | - | 5,5-7,0 | 0,20 | - | 0,30 |

Примечания.

1)       если Fe>0.45%, то Mn должно быть не менее Ѕ Fe.

2)       Ве  - от 0,04% до 0,07%.

3)       Ве - от 0,003% до 0,007%; В – 0,005% max

# Химический состав алюминиевых сплавов в отливках под давлением по ASTM B85-92a, США

| Обозначение сплава по | Массовая доля элементов, % | Прочие,% |
| --- | --- | --- |
| ANSI | ASTM | UNS | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | сумма |
| 360.0 | SG100B | A03600 | остальное | 9,0-10,0 | 2,00 | 0,60 | 0,35 | 0,40-0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,15 | - | 0,25 |
| A360.0 | SG100A | A13600 |  | 9,0-10,0 | 1,30 | 0,60 | 0,35 | 0,40-0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,15 | - | 0,25 |
| 380.0 | SC84B | A03800 |  | 7,5-9,5 | 2,00 | 3,0-4,0 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 3,00 | 0,35 | - | 0,50 |
| A380.01) | SC84A | A13800 |  | 7,5-9,5 | 1,30 | 3,0-4,0 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 3,00 | 0,35 | - | 0,50 |
| 383.0 1) | SC102A | A03830 |  | 9,5-11,5 | 1,30 | 2,0-3,0 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 3,00 | 0,15 | - | 0,50 |
| 384.0 1) | SC114A | A03840 |  | 10,5-12,0 | 1,30 | 3,0-4,5 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 3,00 | 0,35 | - | 0,50 |
| 390.0 | SC174A | A03900 |  | 16,0-18,0 | 1,30 | 4,0-5,0 | 0,10 | 0,45-0,65 | - | 0,10 | - | 0,20 | 0,20 |
| B390.0 | SC174B | A23900 |  | 16,0-18,0 | 1,30 | 4,0-5,0 | 0,50 | 0,45-0,65 | 0,10 | 1,50 | - | 0,10 | 0,20 |
| 392.0 | S19 | A03920 |  | 18,0-20,0 | 1,50 | 0,40-0,80 | 0,20-0,60 | 0,80-1,20 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,50 |
| 413.0 | S12B | A04130 |  | 11,0-13,0 | 2,00 | 1,0 | 0,35 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,15 | - | 0,25 |
| A413.0 | S12A | A14130 |  | 11,0-11,0 | 1,30 | 1,0 | 0,35 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,15 | - | 0,25 |
| C433.0 | S5C | A34330 |  | 4,5-6,0 | 2,00 | 0,60 | 0,35 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,15 | - | 0,25 |
| 518.0 | G8A | A05180 |  | 0,35 | 1,80 | 0,25 | 0,35 | 7,5-8,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | 0,25 |

Примечание.

1) при указанной только одной цифры – это максимальный предел содержания элемента. Сплавы 360,0, 380,0, 413,0, С443,0 и 518  используются при производстве отливок с применением машин, как с горячей камерой, так и с холодной. Отливки из сплава А360,0, 380,0, 383,0, 384,0 и  А413,0 производятся только с применением машин с холодной камерой. Наименование сплавов в системе ASTM принято в соответствии с ASTMB275: ANSI – cANSIH35.1 UNS – cASTME527. Сплавы А380,0, 383,0, и 384,0 имеют близкие механические свойства

# Химический состав алюминиевых литейных сплавов в чушках (слитках) для литья в песчаные формы и кокиль по ASTM B179-92a, США

| Обозначения | Вид литья1) | Массовая доля элементов, % | Прочие,% |
| --- | --- | --- | --- |
| ANSI | UNS |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | C | Ni | Zn | Sn | Ti | Al | каждый | сумма |
| 201.2 | A02012 | S | 0,10 | 0,10 | 4,0-5,2 | 0,2-0,5 | 0,2-0,55 | - | - | - | - | 0,15-0,35 | остальное | 0,052) | 0,10 |
| 204.2 | A02042 | S,P | 0,15 | 0,1-0,2 | 4,2-4,9 | 0,5 | 0,2-0,35 | - | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,15-0,25 |  | 0,05 | 0,15 |
| 208.1 | A02081 | S,P | 2,5-3,5 | 0,90 | 3,5-4,5 | 0,50 | 0,10 | - | 0,35 | 1,00 | - | 0,25 |  | - | 0,50 |
| 208.2 | A02082 | S,P | 2,5-3,5 | 0,80 | 3,5-4,5 | 0,30 | 0,03 | - | - | 0,80 | - | 0,20 |  | - | 0,30 |
| 222.1 | A02221 | S,P | 2,00 | 1,20 | 9,2-10,7 | 0,50 | 0,2-0,35 | - | 0,50 | 0,80 | - | 0,25 |  | - | 0,25 |
| 242.1 | A02421 | S,P | 0,70 | 0,80 | 3,5-4,5 | 0,35 | 1,3-1,8 | 0,25 | 1,7-2,3 | 0,35 | - | 0,25 |  | 0,05 | 0,15 |
| 242.2 | A02422 | S,P | 0,60 | 0,60 | 3,5-4,5 | 0,10 | 1,3-1,8 | - | 1,7-2,3 | 0,10 | - | 0,20 |  | 0,05 | 0,15 |
| A242.1 | A12421 | S | 0,60 | 0,60 | 3,7-4,5 | 0,10 | 1,3-1,7 | 0,15-0,25 | 1,8-2,3 | 0,10 | - | 0,07-0,2 |  | 0,05 | 0,15 |
| A242.2 | A12422 | S | 0,35 | 0,35 | 3,7-4,5 | 0,10 | 1,3-1,7 | 0,15-0,25 | 1,8-2,3 | 0,10 | - | 0,07-0,2 |  | 0,05 | 0,15 |
| 295.1 | A02951 | S | 0,7-1,5 | 0,80 | 4,0-5,0 | 0,35 | 0,03 | - | - | 0,35 | - | 0,25 |  | 0,05 | 0,15 |
| 295.2 | A02952 | S | 0,7-1,2 | 0,80 | 4,0-5,0 | 0,30 | 0,03 | - | - | 0,30 | - | 0,20 |  | 0,05 | 0,15 |
| 296.1 | A02961 | P | 2,0-3,0 | 0,90 | 4,0-5,0 | 0,35 | 0,05 | - | 0,35 | 0,50 | - | 0,20 |  | - | 0,35 |
| 308.2 | A03082 | P | 5,0-6,0 | 0,80 | 4,0-5,0 | 0,30 | 0,10 | - | - | 0,50 | - | 0,20 |  | - | 0,50 |
| 319.1 | A03191 | P | 5,5-6,5 | 0,80 | 3,0-4,0 | 0,50 | 0,10 | - | 0,35 | 1,00 | - | 0,25 |  | - | 0,50 |
| 319.2 | A03192 | P | 5,5-6,5 | 0,60 | 3,0-4,0 | 0,10 | 0,10 | - | 0,10 | 0,10 | - | 0,20 |  | - | 0,20 |
| 328.1 | A03281 | - | 7,5-8,5 | 0,80 | 1,0-2,0 | 0,2-0,6 | 0,25-0,06 | 0,35 | 0,25 | 1,50 | - | 0,25 |  | - | 0,50 |
| 332.1 | A03321 | P | 8,5-10,5 | 0,90 | 2,0-4,0 | 0,50 | 0,6-1,5 | - | 0,50 | 1,00 | - | 0,25 |  | - | - |
| 332.2 | A03322 | P | 8,5-10,5 | 0,60 | 2,0-4,0 | 0,10 | 0,9-1,3 | - | 0,10 | 0,10 | - | 0,20 |  | - | 0,15 |
| 333.1 | A03331 | P | 8,0-10,0 | 0,80 | 3,0-4,0 | 0,50 | 0,1-0,5 | - | 0,50 | 1,00 | - | 0,25 |  | - | 0,50 |
| 336.1 | A03361 | P | 11-13 | 0,90 | 0,5-1,5 | 0,35 | 0,8-1,3 | - | 2,0-3,0 | 0,35 | - | - |  | - | 0,30 |
| 336.2 | A03362 | P | 11-13 | 0,90 | 0,5-1,5 | 0,10 | 0,9-1,3 | - | 2,0-3,0 | 0,10 | - | - |  | 0,05 | 0,15 |
| 354.1 | A03541 | P | 8,6-9,4 | 0,15 | 1,6-2 | 0,10 | 0,45-0,6 | - | - | 0,10 | - | 0,20 |  | 0,05 | 0,15 |
| 355.1 | A03551 | P | 4,5-5,5 | 0,503) | 1,0-1,5 | 0,503) | 0,45-0,6 | 0,25 | - | 0,35 | - | 0,25 |  | 0,05 | 0,15 |
| 355.2 | A03552 | S,P | 4,5-5,5 | 0,14-0,25 | 1,0-1,5 | 0,05 | 0,5-0,6 | - | - | 0,05 | - | 0,20 |  | 0,05 | 0,15 |
| C355.2 | A33552 | S,P | 4,5-5,5 | 0,13 | 1,0-1,5 | 0,05 | 0,5-0,6 | - | - | 0,05 | - | 0,20 |  | - | 0,15 |
| 356.1 | A03561 | S,P | 6,5-7,5 | 0,50 | 0,25 | 0,35 | 0,25-0,45 | - | - | 0,35 | - | 0,25 |  | 0,05 | 0,15 |
| 356.2 | A03562 | S,P | 6,5-7,5 | 0,13-0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,3-0,45 | - | - | 0,05 | - | 0,20 |  | 0,05 | 0,15 |
| A356.2 | A13562 | S,P | 6,5-7,5 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,3-0,45 | - | - | 0,05 | - | 0,20 |  | 0,05 | 0,15 |
| 357.1 | A03571 | S,P | 6,5-7,5 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,45-0,6 | - | - | 0,05 | - | 0,20 |  | 0,05 | 0,15 |
| A357.2 | A13572 | S,P | 6,57-7,5 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,45-0,7 | - | - | 0,05 | - | 0,04-0,2 |  | 0,034) | 0,10 |
| 359.2 | A03592 | S,P | 8,5-9,5 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,55-0,7 | - | - | 0,10 | - | 0,20 |  | 0,05 | 0,15 |
| 443.1 | A04431 | S,P | 4,5-6,0 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,05 | 0,25 | - | 0,50 | - | 0,25 |  | - | 0,35 |
| 443.2 | A04432 | S,P | 4,5-6,0 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | - | - | 0,10 | - | 0,20 |  | 0,05 | 0,15 |
| B443.1 | A24431 | S,P | 4,5-6,0 | 0,60 | 0,15 | 0,35 | 0,05 | - | - | 0,35 | - | 0,25 |  | 0,05 | 0,15 |
| A444.2 | A14442 | P | 6,5-7,5 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 0,20 |  | 0,05 | 0,15 |
| 513.2 | A05132 | P | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 3,6-4,5 | - | - | 1,4-2,2 | - | 0,20 |  | 0,05 | 0,15 |
| 514.1 | A05141 | S | 0,30 | 0,40 | 0,15 | 0,35 | 3,6-4,5 | - | - | 0,15 | - | 0,25 |  | 0,05 | 0,15 |
| 514.2 | A05142 | S | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 3,6-4,5 | - | - | 0,10 | - | 0,2 |  | 0,05 | 0,15 |
| 520.2 | A05202 | S | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 3,6-10,6 | - | - | 0,10 | - | 0,20 |  | 0,05 | 0,15 |
| 535.2 | A05352 | S,P | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,1-0,25 | 6,6-7,5 | - | - | - | - | 0,1-0,25 |  | 0,055) | 0,15 |
| 705.1 | A07051 | S,P | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 0,4-0,6 | 1,5-1,8 | 0,2-0,4 | - | 2,7-3,3 | - | 0,25 |  | 0,05 | 0,15 |
| 707.1 | A07071 | S,P | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 0,4-0,6 | 1,9-2,4 | 0,2-0,4 | - | 4,0-4,5 | - | 0,25 |  | 0,05 | 0,15 |
| 710.1 | A07101 | S | 0,15 | 0,40 | 0,35-0,65 | 0,05 | 0,65-0,8 | - | - | 6,0-7,0 | - | 0,25 |  | 0,05 | 0,15 |
| 711.1 | A07111 | P | 0,30 | 0,7-1,0 | 0,35-0,65 | 0,05 | 0,3-0,45 | - | - | 6,0-7,0 | - | 0,20 |  | 0,05 | 0,15 |
| 712.2 | A07122 | S | 0,15 | 0,40 | 0,25 | 0,10 | 0,5-0,65 | 0,4-0,6 | - | 5,0-6,5 | - | 0,15-0,25 |  | 0,05 | 0,20 |
| 713.1 | A07131 | S, P | 0,25 | 0,80 | 0,4-1,0 | 0,60 | 0,25-0,5 | 0,35 | 0,15 | 7,0-8,0 | - | 0,25 |  | 0,10 | 0,25 |
| 771.2 | A07712 | S | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,85-1,0 | 0,06-0,2 | - | 6,5-7,5 | - | 0,1-0,2 |  | 0,05 | 0,15 |
| 850.1 | A08501 | S, P | 0,70 | 0,50 | 0,7-1,3 | 0,10 | 0,10 | - | 0,7-1,3 | - | 5,5-7 | 0,20 |  | - | 0,30 |
| 851.1 | A08511 | S, P | 2,0-3,0 | 0,50 | 0,7-1,3 | 0,10 | 0,10 | - | 0,3-0,7 | - | 5,6-7 | 0,20 |  | - | 0,30 |
| 852.1 | A08521 | S, P | 0,40 | 0,50 | 1,7-2,3 | 0,10 | 0,7-0,3 | - | 0,9-1,5 | - | 5,5-7 | 0,20 |  | - | 0,30 |

Примечания.

1)       S – отливка в песчаные формы; Р – отлива в кокиль.

2)       Ag от 0,4% до 1,0%.

3)       если Fe>0,45%, то содержание Mn  не менее Ѕ содержания Fe.

4)       Be от 0,04% до 0,07%.

5)       Ве от 0,003% до 0,007%,  В<0,002%.