# Химический состав алюминиевых сплавов для литья под давлением по стандарту JIS H5302-1990, Япония

| Класс | Марка | Массовая доля элементов, % не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Sn | Al |
| 1 | ADC1 | 1,00 | 11,0-18,0 | 0,3 | 0,50 | 1,30 | 0,30 | 0,50 | 0,10 | остальное |
| 3 | ADC3 | 0,60 | 9,0-10,0 | 0,4-0,6 | 0,50 | 1,30 | 0,30 | 0,50 | 0,10 |  |
| 5 | ADC5 | 0,20 | 0,30 | 4,0-8,5 | 0,10 | 1,80 | 0,30 | 0,10 | 0,10 |  |
| 6 | ADC6 | 0,10 | 1,00 | 2,5-4,0 | 0,4 | 0,80 | 0,4-0,6 | 0,10 | 0,10 |  |
| 10 | ADC10 | 2,0-4,0 | 7,5-9,5 | 0,30 | 1,00 | 1,30 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |  |
| 10Z | ADC10Z | 2,0-4,0 | 7,5-9,5 | 0,30 | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |  |
| 12 | ADC12 | 1,5-3,5 | 9,6-12,0 | 0,30 | 1,00 | 1,30 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |  |
| 12Z | ADC12Z | 1,5-3,5 | 9,6-12,0 | 0,30 | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |  |
| 14 | ADC14 | 4,0-5,0 | 16,0-18,0 | 0,45-0,65 | 1,50 | 1,30 | 0,50 | 0,30 | 0,30 |  |

# Химический состав алюминиевых сплавов в чушах (слитках) для литья под давлением по стандарту JIS H2118-1990, Япония

| Класс | Чистота | Обозначение сплава | Массовая доля элементов, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Sn | Al |
| 1 | 1 | AD1.1 | 1,00 | 11,0-13,0 | 0,30 | 0,50 | 0,9 | 0,30 | 0,50 | 0,10 | остальное |
|  | 2 | AD1.2 | (0,05) | 11,0-13,0 | (0,03) | (0,03) | 0,3-0,6 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 3 | 1 | AD3.1 | 0,60 | 9,0-10,0 | 0,4-0,6 | 0,50 | 0,9 | 0,30 | 0,50 | 0,10 |  |
|  | 2 | AD3.2 | (0,05) | 9,0-10,0 | 0,4-0,6 | (0,03) | 0,3-0,6 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 5 | 1 | AD5.1 | 0,20 | 0,3 | 4,1-8,5 | 0,10 | 1,1 | 0,30 | 0,10 | 0,10 |  |
|  | 2 | AD5.2 | (0,05) | 0,3 | 4,1-8,5 | (0,03) | 0,3-0,6 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 6 | 1 | AD6.1 | 0,10 | 1,0 | 2,6-4,0 | 0,40 | 0,6 | 0,4-0,6 | 0,10 | 0,10 |  |
|  | 2 | AD6.2 | (0,05) | 1,0 | 2,6-4,0 | (0,03) | 0,3-0,6 | 0,4-0,6 | (0,03) | (0,03) |  |
| 10 | 1 | AD10.1 | 2,0-4,0 | 7,5-9,5 | 0,30 | 1,00 | 0,9 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |  |
|  | 2 | AD10.2 | 2,0-4,0 | 7,5-9,5 | (0,03) | (0,03) | 0,3-0,6 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 10Z | 1 | AD10Z.1 | 2,0-4,0 | 7,5-9,5 | 0,30 | 3,00 | 0,9 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |  |
| 12 | 1 | AD12.1 | 1,5-3,5 | 9,6-12,0 | (0,03) | (0,03) | 0,9 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |  |
|  | 2 | AD12.2 | 1,5-3,5 | 9,6-12,0 | 0,30 | 1,00 | 0,3-0,6 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 12Z | 1 | AD12Z.1 | 1,5-3,5 | 9,6-12,0 | (0,03) | (0,03) | 0,9 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |  |
| 14 | 1 | AD14.1 | 4,0-5,0 | 16,0-18,0 | 0,50-0,65 | 1,50 | 0,9 | 0,50 | 0,30 | 0,30 |  |
|  | 2 | AD14.2 | 4,0-5,0 | 16,0-18,0 | 0,50-0,65 | (0,03) | 0,3-0,6 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |

# Химический состав алюминиевых литейных сплавов в чушках (слитках) по стандарту JIS H2211-1992, Япония

| Классификация | Обозначение | Массовая доля элементов, % не более |
| --- | --- | --- |
| Класс | Чистота |  | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
| 1А | 1 | AC1A.1 | 4,0-5,0 | 1,2 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | остальное |
|  | 2 | AC1A.2 | 4,0-5,0 | 1,2 | 0,20 | (0,03) | 0,30 | (0,03) | (0,03) | 0,25 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 1В | 1 | AC1B.1 | 4,2-5,0 | 0,2 | 0,20-0,35 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,05 | 0,05-0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | 2 | AC1B.2 | 4,2-5,0 | 0,2 | 0,20-0,35 | (0,03) | 0,20 | (0,03) | (0,03) | 0,05-0,30 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 2А | 1 | AC2A.1 | 3,0-4,5 | 4,0-6,0 | 0,25 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |  |
|  | 2 | AC2A.2 | 3,0-4,5 | 4,0-6,0 | 0,25 | (0,03) | 0,30 | (0,03) | (0,03) | 0,20 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 2В | 1 | AC2B.1 | 2,0-4,0 | 5,0-7,0 | 0,50 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |  |
|  | 2 | AC2B.2 | 2,0-4,0 | 5,0-7,0 | 0,50 | (0,03) | 0,30 | (0,03) | (0,03) | 0,20 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 3А | 1 | AC3A.1 | 0,25 | 10,0-13,0 | 0,15 | 0,30 | 0,70 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |  |
|  | 2 | AC3A.2 | (0,05) | 10,0-13,0 | (0,03) | (0,03) | 0,30 | (0,03) | (0,03) | (0,03) | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 4А | 1 | AC4A.1 | 0,25 | 8,0-10,0 | 0,35-0,6 | 0,25 | 0,40 | 0,3-0,6 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |  |
|  | 2 | AC4A.2 | (0,05) | 8,0-10,0 | 0,35-0,6 | (0,03) | 0,30 | 0,3-0,6 | (0,03) | (0,03) | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 4В | 1 | AC4B.1 | 2,0-4,0 | 7,0-10,0 | 0,50 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |  |
|  | 2 | AC4B.2 | 2,0-4,0 | 7,0-10,0 | 0,50 | (0,03) | 0,30 | (0,03) | (0,03) | (0,03) | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 4С | 1 | AC4C.1 | 0,25 | 6,5-7,5 | 0,25-0,45 | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,10 |  |
|  | 2 | AC4C.2 | (0,05) | 6,5-7,5 | 0,25-0,45 | (0,03) | 0,30 | (0,03) | (0,03) | 0,20 | (0,030) | (0,03) | (0,03) |  |
| 4СН | 1 | AC4CH.1 | 0,20 | 6,5-7,5 | 0,30-0,45 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | 2 | AC4CH.2 | (0,05) | 6,5-7,5 | 0,30-0,45 | (0,03) | 0,17 | (0,03) | (0,03) | 0,20 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 4D | 1 | AC4D.1 | 1,0-1,5 | 4,5-5,5 | 0,45-0,6 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |  |
|  | 2 | AC4D.2 | 1,0-1,5 | 4,5-5,5 | 0,45-0,6 | (0,03) | 0,30 | (0,03) | (0,03) | 0,20 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 5А | 1 | AC5A.1 | 3,5-4,5 | 0,6 | 1,3-1,8 | 0,15 | 0,70 | 0,35 | 1,7-2,3 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |  |
|  | 2 | AC5A.2 | 3,5-4,5 | 0,4 | 1,3-1,8 | (0,03) | 0,40 | (0,03) | 1,7-2,3 | 0,20 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 7А | 1 | AC7А.1 | 0,10 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,60 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |  |
|  | 2 | AC7A.2 | (0,05) | 0,2 | (0,03) | (0,03) | 0,20 | 0,60 | (0,03) | 0,20 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 8А | 1 | AC8A.1 | 0,8-1,3 | 11,0-13,0 | 0,15 | 0,15 | 0,70 | 0,15 | 0,8-1,5 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |  |
|  | 2 | AC8A.2 | 0,8-1,3 | 11,0-13,0 | (0,03) | (0,03) | 0,40 | (0,03) | 0,8-1,5 | 0,20 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 8В | 1 | ACAB.1 | 2,0-4,0 | 8,5-10,5 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 0,10-1,0 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  | 2 | AC8B.2 | 2,0-4,0 | 8,5-10,5 | (0,03) | (0,03) | 0,40 | (0,03) | 0,10-1,0 | 0,20 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 8С | 1 | AC8C.1 | 2,0-4,0 | 8,5-10,5 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  | 2 | AC8C.2 | 2,0-4,0 | 8,5-10,5 | (0,03) | (0,03) | 0,40 | (0,03) | (0,03) | 0,20 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 9А | 1 | AC9A.1 | 0,5-1,5 | 22,0-24,0 | 0,20 | 0,20 | 0,70 | 0,50 | 0,50-1,5 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  | 2 | AC9A.2 | 0,5-1,5 | 22,0-24,0 | (0,03) | (0,03) | 0,40 | (0,03) | 0,50-1,5 | 0,20 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |
| 9В | 1 | AC9B.1 | 0,5-1,5 | 18,0-20,0 | 0,20 | 0,20 | 0,70 | 0,50 | 0,50-1,5 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  | 2 | AC9B.2 | 0,5-1,5 | 18,0-20,0 | (0,03) | (0,03) | 0,40 | (0,03) | 0,50-1,5 | 0,20 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |  |

Примечание.

Содержание элементов, указанное в скобках, должно быть также подтверждено химическим анализом.

Содержание V и Bi для сплавов чистотой 1 – не более 0,05%, для сплавов чистотой 2 – не более 0,03% каждого.

# Химический состав алюминиевых литейных сплавов по стандарту JIS H5202-1992, Япония

| Сплав | Массовая доля элементов, % не более |
| --- | --- |
|  | Cu | Si | Mg | Sn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
| AC1A | 4,0-5,0 | 1,2max | 0,20max | 0,3max | 0,50 | 0,30 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,005 | 0,05 | остальное |
| AC1B | 4,2-5,0 | 0,20max | 0,15-0,35 | 0,10max | 0,35 | 0,10 | 0,05 | 0,05-0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| AC2A | 3,0-4,5 | 4,0-6,0 | 0,25max | 0,55max | 0,80 | 0,55 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |  |
| AC2B | 2,0-4,0 | 5,0-7,0 | 0,5max | 1,00max | 1,00 | 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |  |
| AC3A | 0,25max | 10,0-13,0 | 0,15max | 0,30 | 0,80 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| AC4A | 0,25max | 8,0-1,0 | 0,3-0,6 | 0,25 | 0,55 | 0,3-0,6 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |  |
| AC4B | 2,0-4,0 | 7,0-10,0 | 0,50max | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |  |
| AC4C | 0,25max | 6,5-7,5 | 0,2-0,45 | 0,35 | 0,55 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |  |
| AC4CH | 0,25max | 6,5-7,5 | 0,25-0,45 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| AC4D | 1,0-1,5 | 4,5-5,5 | 0,4-0,6 | 0,30 | 0,60 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |  |
| AC5A | 3,5-4,5 | 0,6max | 1,2-1,8 | 0,15 | 0,80 | 0,35 | 1,7-2,3 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| AC7A | 0,10max | 0,20max | 3,5-5,5 | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| AC8A | 0,8-1,3 | 11,0-13,0 | 0,7-1,3 | 0,15 | 0,80 | 0,15 | 0,08-1,5 | 0,20 | 0,05 | 0,50 | 0,05 |  |
| AC8B | 2,0-4,0 | 8,5-10,5 | 0,5-1,5 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,10-1,0 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| AC8C | 2,0-4,0 | 8,5-10,5 | 0,5-1,5 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| AC9A | 0,5-1,5 | 22,0-24,0 | 0,5-1,5 | 0,20 | 0,80 | 0,50 | 0,50-1,5 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| AC9B | 0,5-1,5 | 18,0-20,0 | 0,5-1,5 | 0,20 | 0,80 | 0,50 | 0,50-1,5 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |

Примечание.

V и Bi< 0,05%